Evaluation of Adsorption Capacity of Montmorillonite and Aluminium-pillared Clay for Pb2+, Cu2+ and Zn2+

Doina Humelnicu, Maria Ignat and Mirela Suchea
[image: image1.jpg]log g.

y=03739% + 1.1035 y =0.3894x + 1.0402
R2=07797 R?=0.7589

y=03557x + 1.0309
R? = 0.6806

A
A
—e—Pb-M-K10
—&— Cu-M-K10
—&—Zn-MK10
15 17 19 21 23

log C.




a. 
[image: image2.jpg]log de

y=03445¢x + 1.1722
R2=0.7863

y=0299% +1.1639

y=03585x +1.115
R2=0.7694

R*=0.7188
—+—PDb-Al pillared clay
—=— Cu-Al pilared clay
—a— Zn-Al pillared clay
13 15 1.7 1.9 21 23

log Ce





b.
Fig. S1. Freundlich adsorption isotherms montmorillonite – K10 (a), Al-pillared clay (b).

Table S1. Parameters and correlation coefficients calculated for Freundlich adsorption model for Pb2+, Cu2+ and Zn2+ on montmorillonite-K10 and Al-pillared clay.

	Adsorbent
	Ion
	KF
	N
	R2

	Montmorillonite- K10
	Pb2+
	12.69
	2.68
	0.779

	
	Cu2+
	10.97
	2.57
	0.759

	
	Zn2+
	10.74
	2.81
	0.681

	Al-pillared clay
	Pb2+
	14.86
	2.90
	0.786

	
	Cu2+
	13.03
	2.78
	0.769

	
	Zn2+
	14.58
	3.34
	0.719


