| Samples | Peak position 2θ (in degrees) | Particle size D (in Å) | FWHM β (in degrees) | d-value (Å) |  | Micro-strain ε (10-3) | Dislocation density ρ(in 1015 m/m3) | Distortion parameter g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Observed | Calculated |  |  |  |
| Undoped CdS | 26.804 | 536.2 | 0.1506 | 3.326 | 3.322 | 0.0366 | 0.348 | 0.632 |
| CdS:Cu2+ | 26.816 | 321.8 | 0.2509 | 3.324 | 3.321 | 0.061 | 0.965 | 1.053 |
| CdS:Cu2+Gd3+ | 26.731 | 482.6 | 0.1673 | 3.335 | 3.331 | 0.041 | 0.429 | 0.704 |
| CdS:Cu2+Er3+ | 28.324 | 372.5 | 0.2175 | 3.151 | 3.147 | 0.053 | 0.721 | 0.862 |
| CdS:Cu2+Tb3+ | 28.446 | 269.2 | 0.3011 | 3.137 | 3.133 | 0.073 | 1.379 | 1.188 |

Table 1 Evaluated parameters from XRPD data for undoped and doped CdS nanoparticles