| Annealing temperature (°C) | Dopant ratio (mol%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  | Average size of the anatase particles (nm) |  |  |  |
| 400 | ~8c | 0a | 0a | 0a |
| 500 | 16.6 | ~7c | ~6c | ~10c |
| 600 | 30.0 | 8.4 | 6.6 | 6.0 |
| 700 | 0b | 11.7 | 8.1 | 7.8 |
| 800 | 0b | 22.9 | 25.9 | 28.7 |
| 900 | 0b | 26.4 | 38.8 | 43.6 |
| 1000 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| a – amorphous phase b – all anatase has been converted to rutile c – estimated value based on a partially crystallized anatase |  |  |  |  |