| Annealing temperature (°C) | Dopant ratio (mol%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 |
|  | Average size of the anatase particles (nm) |  |  |  |
| 400 | 0a | 0a | 0a | 0a |
| 500 | 18.2 | 13.7 | 0a | 0a |
| 600 | 21.6 | 14.5 | 9.1 | 10.7 |
| 700 | 27.7 | 15.1 | 8.6 | 8.6 |
| 800 | 38.3 | 29.4 | 29.0 | 17.0 |
| 900 | 58.6 | 58.4 | 64.1 | 65.2 |
| 1000 | 0b | 53.3 | 0b | 52.4 |
| a – amorphous phase b – all anatase has been converted to rutile |  |  |  |  |