Table 1. Crystallographic data and details of structural refinement for complex 1.

| empirical formula | C29H29Cl3N2OPRu |
| --- | --- |
| formula weight (g mol-1) | 659.93 |
| temperature | 100(2) |
| crystal system | Monoclinic |
| space group | P 21/c |
| a (Å) | 14.5360(11) |
| b (Å) | 11.1820(9) |
| c (Å) | 17.3610(12) |
| β (deg) | 101.778(5) |
| V(Å3) | 2762.5(4) |
| Z | 4 |
| dcalc (g cm-3) | 1.587 |
| μ (mm-1) | 0.892 |
| F(000) | 1340 |
| crystal size (mm3) | 0.35 x 0.20 x 0.12 |
| θrange (deg) | 1.43-30.49 |
| collected reflections | 43507 |
| independent reflections | 8321 |
| R(int) | 0.037 |
| reflections [I> 2σ(I)] | 7747 |
| parameters refined | 337 |
| goodness-of-fit on F2 | 1.202 |
| final R indices[I>2σ(I)] | R1=0.0321, wR2= 0.0900 |
| R indices (all data) | R1=0.0344, wR2= 0.0914 |
| Δρmin and Δρmax(e Å−3) | -0.641, 0.732 |

Table 2. Selected bond lengths (Å) and angles (°) for complex 1.

| Selected bond lengths (Å) |  | Selected bond angles (0) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ru-Cl(1) | 2.3485(5) | Cl(2)-Ru-P(1) | 91.737(16) |
| Ru-Cl(2) | 2.3569(5) | O(1)-Ru-N(1) | 92.09(6) |
| Ru-O(1) | 1.9757(13) | O(1)-Ru-N(2) | 172.03(6) |
| Ru-N(1) | 2.0384(15) | O(1)-Ru-P(1) | 84.63(4) |
| Ru-N(2) | 2.2141(16) | N(1)-Ru-N(2) | 81.25(6) |
| Ru-P(1) | 2.4058(5) | N(1)-Ru-P(1) | 175.82(5) |
|  |  | N(2)-Ru-P(1) | 102.22(4) |
|  |  | Cl(1)-Ru-Cl(2) | 173.472(16) |
|  |  | Cl(1)-Ru-O(1) | 87.87(4) |
|  |  | Cl(1)-Ru-N(1) | 88.05(5) |
|  |  | Cl(1)-Ru-N(2) | 87.54(4) |
|  |  | Cl(1)-Ru-P(1) | 94.406(17) |
|  |  | Cl(2)-Ru-O(1) | 90.51(4) |
|  |  | Cl(2)-Ru-N(1) | 85.69(5) |
|  |  | Cl(2)-Ru-N(2) | 93.32(4) |

Table 3. Representative examples of metal catalysts for catechol oxidase activity, along with their turnover numbers.

Complexes having comparable T.O.N value to 1.

| Complex | T.O.N × 103(Kcat) (h-1) | References |
| --- | --- | --- |
| 1. [Co(L)2(ClO4)3] | 5.02 | 58 |
| 2. [Cu2(Sbal)2(H2O)2] | 1.287 | 36 |
| 3. [Cu2(Sab4)2(H2O)2].0.5H2O | 3.8 | 36 |
| 4. [Co(L)3]= C42H39N6O3S3Co | 3.47 | 56 |
| 5. [Ni(L)2]= C28H26N4O2S2Ni | 2.68 | 56 |
| 6. [Cu2(Ala5OMe)2] | 2.580 | 63 |
| 7. [Cu2(Ala5Cl)2] | 1.410 | 63 |
| 8. [Cu2(Ala5Br)2] | 1.80 | 63 |
| 9.[Cu2(Val5Br)2(H2O)]·0.5H2O | 2.760 | 63 |
| 10. [Cu2(Leu5Br)2]·0.2H2O | 3.960 | 63 |
| 11. Ni(L1)ClO4 | 8.0 | 55 |
| 12. Ni(L2)ClO4 | 2.7 | 55 |
| 13. [Ru(PPh3)Cl2(L)] | 2.346 | this paper |