Fabrication of Zirconium Silicate Reinforced Superhydrophobic Coating for the Evaluation of Corrosion-Resistance

Povzetek

V tem delu smo preučili anodizacijo aluminija v 1.0 M raztopini natrijevega oksalata in metodološko ovrednotili vpliv cirkonijevega silikata kot aditiva. Podrobneje smo preučili vpliv aditiva na strukturo, morfologijo, mikrotrdoto in sestavo prevleke pod različnimi pogoji anodizacije. Površina prevleke je bila obdelana s stearinsko kislino, čas stika prevleke s kislino pa je bil optimiziran. Poleg že navedenega smo preučili tudi odvisnost morfologije površine, kinetskih parametrov in mikrostrukturnih lastnosti prevleke od elektrolita oziroma koncentracije aditiva, časa anodizacije in temperature. Analize z rentgensko praškovno difrakcijo (XRD) in vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM), kombinirano z energijskodisperzijsko spektroskopijo (EDS), so pokazale ugoden vpliv aditiva na nastanek kristalinične prevleke z izboljšanimi protikorozijskimi lastnostmi. Prevleke z aditivom so superhidrofobne. Z namenom povečanja statičnega kontaktnega kota vode, ki je znašal 122° ± 0.4°, so bile prevleke z aditivom obdelane s KOH, kar je pod najugodnejšimi pogoji kot povečalo na 152.76° ± 0.4°. Pri tem kotu je korozijska upornost sistema znašala 1.68 × 10 Ω cm−1, kar je skoraj osemkrat več kot pri čistem aluminiju (8.36 × 101 Ω cm−1). Prikazana je tudi učinkovitost tovrstnih površinsko modificiranih prevlek proti trem različnim vrstam bakterij; morski bakteriji Desulfovibrio desulfuricans in medicinsko relevantnima bakterijama Staphylococcus aureus ter Escherichia coli.