Table 1

| S. No. | Time (min) | pH | Conc (ppm) | Amount of nano-composite | Volume of H.H | Reaction volume [CuSO4. 5H2O+ H.H](mL) | Amount of MMT K 10 (mg) | % removal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | 30 05 10 20 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 2.58 4.58 7.59 10.52 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 02 05 15 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 05 10 12 18 15 15 15 15 15 15 15 15 | - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 | - 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 10 + 0.5 4.0 + 0.2 6.0 + 0.3 8.0 + 0.4 12 + 0.6 | 15 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 | 11.0 73.3 85.0 98.0 99.9 99.8 99.8 99.8 93.0 11.0 99.5 99.5 92.0 89.0 32.5 77.9 91.8 99.8 80.0 86.0 93.5 99.1 38.3 51.3 80.6 98.1 |

Table 2

| Microorganisms |  | CuONPs concentrations (mg/mL) | Maximum Zone of Inhibition (in mm ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Name of Bacteria | Variety of Bacteria |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa | Gram –ve | 40 | 32 |
|  |  | 60 | 34 |
|  |  | 80 | 36 |
|  |  | 100 | 39 |
| Staphylococcus aureus | Gram +ve | 40 | 18 |
|  |  | 60 | 21 |
|  |  | 80 | 35 |
|  |  | 100 | 37 |