Supplementary Materials

Table 4 Cosine value of the included angle of each crystal plane of cerium carbonate

|  | 020 | 200 | 002 | 040 | 220 | 022 | 041 | 202 | 240 | 222 | 151 | 103 | 160 | 242 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 0.488 | 0 | 0.872 | 0.488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 | 0.468 | 0.834 | 0 | 0.468 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041 | 0.904 | 0.427 | 0 | 0.904 | 0.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 0 | 0.727 | 0.687 | 0 | 0.642 | 0.599 | 0.280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 0.746 | 0 | 0.666 | 0.746 | 0.349 | 0.946 | 0.953 | 0.458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 0.359 | 0.678 | 0.641 | 0.359 | 0.767 | 0.735 | 0.589 | 0.933 | 0.458 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 0.877 | 0.335 | 0.317 | 0.887 | 0.711 | 0.710 | 0.939 | 0.461 | 0.875 | 0.749 |  |  |  |  |  |
| 103 | 0 | 0.954 | 0.301 | 0 | 0.843 | 0.262 | 0.126 | 0.900 | 0.655 | 0.840 | 0.415 |  |  |  |  |
| 160 | 0.958 | 0 | 0.285 | 0.958 | 0.448 | 0.717 | 0.991 | 0.196 | 0.697 | 0.527 | 0.941 | 0.269 |  |  |  |
| 242 | 0.610 | 0.576 | 0.545 | 0.610 | 0.794 | 0.773 | 0.779 | 0.793 | 0.839 | 0.959 | 0.907 | 0.705 | 0.755 |  |  |
| 340 | 0.598 | 0 | 0.810 | 0.598 | 0.280 | 0.991 | 0.873 | 0.551 | 0.435 | 0.729 | 0.785 | 0.756 | 0.571 | 0.801 |  |
| 061 | 0.954 | 0.300 | 0 | 0.954 | 0.712 | 0.467 | 0.871 | 0.218 | 0.900 | 0.546 | 0.947 | 0.100 | 1 | 0.754 | 0.795 |