Table 1.  Thermal data of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate)

| Reaction rate (ºC/min) | Tinitial (ºC) | Tfinal (ºC) | T%50 (°C) | %Weight loss at 300 ºC | %Weight loss at 350 ºC | %Weight loss at 400 ºC | %Residue at 500 ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 216.3 | 431.6 | 346.3 | 24.4 | 54.5 | 86.9 | 5.1 |
| 10 | 230.9 | 445.2 | 360.7 | 18.9 | 39.5 | 78.8 | 7.2 |
| 15 | 238.8 | 454.2 | 369.5 | 15.0 | 32.2 | 73.7 | 7.7 |
| 20 | 243.5 | 463.7 | 374.8 | 13.4 | 29.1 | 71.9 | 5.9 |

Table 3.  Activation energies of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate) obtained by  Flynn-Wall-Ozawa method

| α (%) | E (kJ/mol) | R |
| --- | --- | --- |
| 7 | 85.82 | 0.9996 |
| 9 | 82.71 | 0.9990 |
| 11 | 80.16 | 0.9985 |
| 13 | 75.43 | 0.9840 |
| 15 | 76.23 | 0.9965 |
| 17 | 76.75 | 0.9956 |
| 19 | 79.06 | 0.9951 |
| Mean | 79.45 |  |

Table 4. Activation energies of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate using Coats-Redfern Method

| Mechanism | Heating Rate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 °C/min |  | 10 °C/min |  | 15 °C/min |  | 20 °C/min |  |
|  | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R |
| A2 | 20.57 | 0.9659 | 19.02 | 0.9719 | 17.43 | 0.9825 | 18.22 | 0.9858 |
| A3 | 10.78 | 0.9445 | 9.63 | 0.9506 | 8.50 | 0.9661 | 8.99 | 0.9730 |
| A4 | 5.88 | 0.8977 | 4.94 | 0.8968 | 4.04 | 0.9157 | 4.38 | 0.9351 |
| R1 | 46.17 | 0.9729 | 43.56 | 0.9783 | 40.79 | 0.9866 | 42.39 | 0.9888 |
| R2 | 48.04 | 0.9751 | 45.34 | 0.9803 | 42.48 | 0.9882 | 44.13 | 0.9902 |
| R3 | 48.67 | 0.9758 | 45.95 | 0.9809 | 43.05 | 0.9887 | 44.72 | 0.9907 |
| D1 | 101.16 | 0.9776 | 96.26 | 0.9824 | 90.93 | 0.9894 | 94.24 | 0.9912 |
| D2 | 103.61 | 0.9787 | 98.60 | 0.9834 | 93.15 | 0.9902 | 96.54 | 0.9919 |
| D3 | 106.15 | 0.9799 | 101.03 | 0.9845 | 95.45 | 0.9910 | 98.91 | 0.9926 |
| D4 | 104.46 | 0.9791 | 99.41 | 0.9838 | 93.92 | 0.9905 | 97.33 | 0.9921 |
| F1 | 49.95 | 0.9772 | 47.17 | 0.9822 | 44.20 | 0.9896 | 45.92 | 0.9915 |
| F2 | -1.08 | 0.9731 | -1.75 | 0.9845 | -2.35 | 0.9744 | -2.24 | 0.9603 |
| F3 | 6.66 | 0.9961 | 5.65 | 0.9908 | 4.65 | 0.9648 | 4.99 | 0.9590 |

Table 5. Activation energies of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate using Tang Method

| Mechanism | Heating Rate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 °C/min |  | 10 °C/min |  | 15 °C/min |  | 20 °C/min |  |
|  | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R |
| A2 | 21.00 | 0.9674 | 19.47 | 0.9733 | 17.89 | 0.9835 | 18.70 | 0.9866 |
| A3 | 11.23 | 0.9490 | 10.10 | 0.9552 | 8.98 | 0.9698 | 9.48 | 0.9759 |
| A4 | 6.34 | 0.9113 | 5.41 | 0.9134 | 4.52 | 0.9325 | 4.87 | 0.9476 |
| R1 | 46.57 | 0.9734 | 43.98 | 0.9788 | 41.22 | 0.9869 | 42.82 | 0.9891 |
| R2 | 48.43 | 0.9756 | 45.76 | 0.9807 | 42.91 | 0.9885 | 44.56 | 0.9905 |
| R3 | 49.06 | 0.9763 | 46.36 | 0.9814 | 43.48 | 0.9889 | 45.15 | 0.9909 |
| D1 | 101.47 | 0.9778 | 96.60 | 0.9826 | 91.29 | 0.9896 | 94.60 | 0.9913 |
| D2 | 103.93 | 0.9789 | 98.94 | 0.9836 | 93.51 | 0.9903 | 96.89 | 0.9920 |
| D3 | 106.46 | 0.9801 | 101.36 | 0.9846 | 95.80 | 0.9911 | 99.26 | 0.9926 |
| D4 | 104.77 | 0.9793 | 99.75 | 0.9840 | 94.27 | 0.9906 | 97.68 | 0.9922 |
| F1 | 50.34 | 0.9776 | 47.58 | 0.9825 | 44.63 | 0.9899 | 46.35 | 0.9917 |
| F2 | -0.61 | 0.9193 | -1.26 | 0.9694 | -1.86 | 0.9583 | -1.74 | 0.9342 |
| F3 | 7.11 | 0.9966 | 6.12 | 0.9921 | 5.13 | 0.9707 | 5.48 | 0.9655 |

Table 6. Activation energies of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate using Madhusudanan Method

| Mechanism | Heating Rate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 °C/min |  | 10 °C/min |  | 15 °C/min |  | 20 °C/min |  |
|  | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R |
| A2 | 20.90 | 0.9670 | 19.36 | 0.9729 | 17.78 | 0.9833 | 18.58 | 0.9864 |
| A3 | 11.11 | 0.9479 | 9.98 | 0.9541 | 8.86 | 0.9690 | 9.36 | 0.9752 |
| A4 | 6.22 | 0.9081 | 5.29 | 0.9096 | 4.40 | 0.9287 | 4.75 | 0.9447 |
| R1 | 46.47 | 0.9733 | 43.88 | 0.9786 | 41.11 | 0.9868 | 42.72 | 0.9890 |
| R2 | 48.34 | 0.9755 | 45.66 | 0.9806 | 42.80 | 0.9884 | 44.46 | 0.9904 |
| R3 | 48.97 | 0.9762 | 46.26 | 0.9812 | 43.37 | 0.9889 | 45.05 | 0.9908 |
| D1 | 101.40 | 0.9778 | 96.52 | 0.9826 | 91.21 | 0.9895 | 94.52 | 0.9912 |
| D2 | 103.86 | 0.9789 | 98.87 | 0.9836 | 93.43 | 0.9903 | 96.81 | 0.9919 |
| D3 | 106.39 | 0.9800 | 101.29 | 0.9846 | 95.72 | 0.9911 | 99.18 | 0.9926 |
| D4 | 104.70 | 0.9793 | 99.68 | 0.9839 | 94.19 | 0.9906 | 97.60 | 0.9922 |
| F1 | 50.25 | 0.9775 | 47.48 | 0.9825 | 44.53 | 0.9898 | 46.24 | 0.9917 |
| F2 | -0.73 | 0.9423 | -1.39 | 0.9747 | -1.99 | 0.9635 | -1.86 | 0.9427 |
| F3 | 6.99 | 0.9965 | 6.00 | 0.9918 | 5.01 | 0.9693 | 5.36 | 0.9640 |

Table 7. Activation energies of poly(1.3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl methacrylate using Van Krevelen Method

| Mechanism | Heating Rate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 °C/min |  | 10 °C/min |  | 15 °C/min |  | 20 °C/min |  |
|  | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R | E (kJ/mol) | R |
| A2 | 24.39 | 0.9808 | 22.93 | 0.9849 | 21.46 | 0.9910 | 22.34 | 0.9924 |
| A3 | 14.82 | 0.9808 | 13.80 | 0.9849 | 12.79 | 0.9910 | 13.36 | 0.9924 |
| A4 | 10.04 | 0.9808 | 9.24 | 0.9849 | 8.46 | 0.9910 | 8.86 | 0.9924 |
| R1 | 49.40 | 0.9779 | 46.79 | 0.9824 | 44.15 | 0.9889 | 45.85 | 0.9906 |
| R2 | 51.22 | 0.9794 | 48.53 | 0.9837 | 45.79 | 0.9900 | 47.55 | 0.9915 |
| R3 | 51.84 | 0.9798 | 49.12 | 0.9841 | 46.35 | 0.9903 | 48.13 | 0.9918 |
| D1 | 103.11 | 0.9779 | 98.04 | 0.9824 | 92.85 | 0.9889 | 96.31 | 0.9906 |
| D2 | 105.51 | 0.9789 | 100.33 | 0.9833 | 95.02 | 0.9896 | 98.55 | 0.9912 |
| D3 | 107.99 | 0.9798 | 102.69 | 0.9841 | 97.25 | 0.9903 | 100.87 | 0.9918 |
| D4 | 106.34 | 0.9792 | 101.11 | 0.9836 | 95.76 | 0.9899 | 99.32 | 0.9914 |
| F1 | 53.09 | 0.9808 | 50.31 | 0.9849 | 47.48 | 0.9910 | 49.29 | 0.9924 |
| F2 | 3.26 | 0.9994 | 2.75 | 0.9990 | 2.26 | 0.9965 | 2.44 | 0.9956 |
| F3 | 10.82 | 0.9994 | 9.95 | 0.9990 | 9.08 | 0.9965 | 9.49 | 0.9956 |

Table 8. Activation energies for Dn mechanisms of all methods

| Method |  | Mechanism |  | 5 °C/min |  | 10 °C/min |  |  | 15 °C/min |  | 20 °C/min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E (kJ/mol) |  | E (kJ/mol) |  |  | E (kJ/mol) |  | E (kJ/mol) |  |  |
| Coats-Redfern |  | D1 |  | 101.16 |  | 96.26 |  |  | 90.93 |  | 94.24 |  |  |
|  |  | D2 |  | 103.61 |  | 98.60 |  |  | 93.15 |  | 96.54 |  |  |
|  |  | D3 |  | 106.15 |  | 101.03 |  |  | 95.45 |  | 98.91 |  |  |
|  |  | D4 |  | 104.46 |  | 99.41 |  |  | 93.92 |  | 97.33 |  |  |
| Tang |  | D1 |  | 101.47 |  | 96.60 |  |  | 91.29 |  | 94.60 |  |  |
|  |  | D2 |  | 103.93 |  | 98.94 |  |  | 93.51 |  | 96.89 |  |  |
|  |  | D3 |  | 106.46 |  | 101.36 |  |  | 95.80 |  | 99.26 |  |  |
|  |  | D4 |  | 104.77 |  | 99.75 |  |  | 94.27 |  | 97.68 |  |  |
| Madhusudanan |  | D1 |  | 101.40 |  | 96.52 |  |  | 91.21 |  | 94.52 |  |  |
|  |  | D2 |  | 103.86 |  | 98.87 |  |  | 93.43 |  | 96.81 |  |  |
|  |  | D3 |  | 106.39 |  | 101.29 |  |  | 95.72 |  | 99.18 |  |  |
|  |  | D4 |  | 104.70 |  | 99.68 |  |  | 94.19 |  | 97.60 |  |  |
| Van Krevelen |  | D1 |  | 103.11 |  | 98.04 |  |  | 92.85 |  | 96.31 |  |  |
|  |  | D2 |  | 105.51 |  | 100.33 |  |  | 95.02 |  | 98.55 |  |  |
|  |  | D3 |  | 107.99 |  | 102.69 |  |  | 97.25 |  | 100.87 |  |  |
|  |  | D4 |  | 106.34 |  | 101.11 |  |  | 95.76 |  | 99.32 |  |  |